## Slide 1: Erste Ergebnisse des Inbetriebnahmeversuchs QUENCH-L0
J. Stuckert, C. Rössger, M. Steinbrück

## Slide 2
Zielsetzung:
Einrichtung der elektrisch beheizten Hochtemperaturanlage QUENCH am KIT für die Bündelversuche unter LOCA-Bedingungen
Bündelversuch mit 21 Stabsimulatoren mit voroxidierten Hüllrohren aus Zircaloy-4-Legierung

## Slide 3
Features of QUENCH-facility
Scaling
  Height: 1:3 … 1:2
  Volume: 1:5000 … 1:3000
Bundle
- PWR (21 or 24 rods; Zry-4, M5, ZIRLO) - VVER (31 Stäbe, E110)
Heating
  electric 70 kW (heaters inside fuel rod simulators: 0.3 m Mo + 1 m W + 0.6 m Mo)
Instrumentation
  ~80 TCs at 17 axial levels
  Mass spectrometer (incl. steam)
  Quench water level (Δp)
  Corner rods for “online” check of oxide scale

## Slide 4
Belegung von Thermoelementen
/insgesamt 72 TE/
Querschnitt des Bündels:
6 bemäntelte NiCr/Ni Thermoelemente
an jeder Ebene (650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
an der Oberfläche der Stäbe # 2, 4, 7 and 11, 15, 19.
Stab #7 hat TE an Ebenen von -250 bis 1350 mm.
rod #7 after test:
TFS 7/11 at 750 mm
rod #4 before test:
TFS 4/13 at 950 mm
Zr/Ta
sleeve
welded
to cladding

## Slide 5: Druckbeaufschlagung von einzelnen Stäben
Bohrungen
durch Cu-Elektroden
2 m
Bündelfuß
Bündelkopf

## Slide 6
Drucksteuerungs- und Messtafel
Druckregler
für präzises Regeln
Frontseite mit 21 Ventilen
Hinterseite mit 21 Druckmesser
und 21 Ausgleichsvolumen (für Einstellung des
Originalwertes 31.5 cm³)
regelbatre
Ausgleichvolumen
21 Kapillarrohre zum Testbündel

## Slide 7
Vorbereitungsphase mit Druckbeaufschlagung
Pressure, bar | Number of rods
3 (system p) | 1
35 | 2
40 | 4
45 | 3
50 | 9
55 | 2
Beladen von einzelnen Stäben mit Kr
bei maximalen Hüllrohrtemperatur Tpct=520°C
Map of bundle filling

## Slide 8
QL0 Versuchsablauf
heating phase
cooldown phase
flooding phase

## Slide 9
Messanzeigen von Thermoelementen:
17 Bündelebenen zwischen -250 und 1350 mm
thermocouples indicated max temperature at each elevation
peak bundle temperature
(950 mm, TFS 4/13)
onset of cooling steam
with condensed water
injection of
quench water

## Slide 10
axiale Temperaturverteilung während des ersten Berstens (112 s)

## Slide 11
axiale Oxidschichtverteilung:
Wirbelstrommmessung nach dem Versuch
max ECRCP=2%

## Slide 12
rod | start p, bar | burst p, bar | burst time, s | T@950mm, °C
1 | 49,3 | 48,5 | 111,2 | 796
7 | 54,6 | 54,1 | 114,2 | 793
4 | 49,2 | 49,5 | 114,6 | 800
3 | 55 | 54,4 | 119,2 | 816
8 | 47,7 | 46,8 | 122,0 | 813
5 | 38 | 38,9 | 129,6 | 835
6 | 34,2 | 34,7 | 130,4 | 833
9 | 39,2 | 40,1 | 136,2 | 860
2 | 33,8 | 34,5 | 136,8 | 861 max T
12 | 49,9 | 50,2 | 150,0 | 815
18 | 49 | 48,7 | 151,2 | 830
17 | 39,6 | 40,4 | 152,0 | 854
20 | 50,3 | 50,4 | 153,2 | 776 min T
14 | 49 | 49,0 | 153,4 | 821
16 | 44,6 | 44,9 | 155,0 | 818
19 | 50 | 50,0 | 159,6 | 850
13 | 49,4 | 49,0 | 162,5 | 805
11 | 39,8 | 40,8 | 167,2 | 868
21 | 44,4 | 44,8 | 170,6 | 795
10 | 44,5 | 45,2 | 174,4 | 791
Druckänderung während Aufheizphase (0-187 s) , Beulenbildung und Bersten
internal rod group
external rod group

## Slide 13
Massenspektrometer:
Krypton als Berstindikator
und H2 als Zr-Oxidationsprodukt

## Slide 14
Seitenansicht bei 270°:
keine Kühlkanalblockade
270°
0°
180°
90°
Seitenansicht bei 30°:
axiale Schrumpfung der Hüllrohre
durch Zry-Anisotropie
900 mm
1100 mm
not pressurised
rod #15
Auswirkungen der Beulenbildung
50
bar
35
bar

## Slide 15
Berstpositionen
axial positions
circumferential positions

## Slide 16
Axiale Berstpositionen;
Berstlängen: keine deutliche Druckabhängigkeit

## Slide 17
Rohrscanner: Laserprofilometrie
scanner facility
reconstructed scanned surface of rod #8:
angle step 1°; axial step 0.5 mm; scanned length 200 mm

## Slide 18
Axiale Änderung der Stabdehnung (Zentalstab)
burst
increased cladding diameter

## Slide 19
Umfangsänderung des Stabdurchmessers (Stab #1, beaufschlagt mit 50 bar)
max
strain:
30%

## Slide 20
Umfangsänderung des Stabdurchmessers (Stab #3, beaufschlagt mit 55 bar)
max
strain:
25%

## Slide 21
Umfangsänderung des Stabdurchmessers (Stab #17, beaufschlagt mit 40 bar)
max
strain:
20%

## Slide 22
Beulenstelle von Stab #17
(beaufschlagt mit 40bar)

## Slide 23
Netz von nicht oxidierten Rissen
Stab #17: „Oxidzellen“
an der Oberfläche nah zur Berststelle
Struktur der Oberfläche
Stab #17: Gegensitseite
zur Berststelle

## Slide 24
Zusammenfassung:
Durchführung des Versuches QUENCH-L0 am KIT zeigte prinzipielle Möglichkeit der Verwendung der QUENCH-Anlage für LOCA-Bündelversuche. Zurzeit werden zwei Verbesserungen durchgeführt: 1) Aufrüstung des Stromgenerators für schnelle Leistungsumschaltung; 2) Verlegung der Begleitheizung an der Dampfeinspeiseleitung
Erste Datenauswertung zeigte typische Beulenbildung und Bersten für alle 20 mit dem Druck beaufschlagten Stäben (Druckwerte 35, 40, 45, 50 und 55 bar). Alle Berstfälle haben während der Transientenphase im Temperaturbereich zwischen 780 und 860°C stattgefunden.
Das inbetriebgenommene Laserprofilometer erlaubt sehr genaue und detaillierte Messung der Hüllrohrumfangsdehnung. Bisher gemessene Berstumfangsdehnungen (10 Stäbe) liegen im Bereich zwischen 20 und 35%.
Mikroskopische Untersuchungen zeigen oberflächliche Rissbildung nah zum Berstbereich. Die Risse gehen durch die Oxidschicht (dox~15-20 µm; ECR~2%) und a-Zr(O)-Schicht.

## Slide 25
Ausblick
Zugversuche mit Hüllrohrabschnitten 400 – 650 mm:
Ringkompressionsversuche: